Cours COFALOW - Matériaux bois

| Date | Lieu | Intervenant | Présents |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/01/2023 | Bat. I | Jérôme Friand | Tous |

Caractéristique du bois	1

Bois et matériaux dérivés	3

1.Le bois massif	3

2. Le bois reconstitué	4

3.Le bois: matériau écologique ?	5

# Caractéristique du bois

-> Matériaux pas isotrope (caractéristique, solidité dépendent de son orientation)

-> Matériau non homogène (nœud, cernes de croissances…)

-> Bon isolant thermique λ = 0,12 W/mK (isolant standard bâtiment λ = 0,04). On évite beaucoup de ponts thermiques.

-> Déformation importante lors du séchage du bois (retrait tangentiel plus fort que retraite radial).

-> Bonne résistance mécanique

-> Densité faible

-> Rapport R/ρ intéressant (acier 2,05 ; béton 0,33 ; Bois 1,25 ; bambou 1,67)

# Bois et matériaux dérivés

## 1.Le bois massif

- Tronc coupés (scies à grume à ruban (acier  trempé ou stellite), scies circulaires) en forme de planche.

- Dégauchissage (obtention d’une surface plane usinée.)

- Rabotage (obtention d’une deuxième surface plane parallèle à la première.)

Ses défauts: Noeuds, anomalies de croissance, blessures, fentes, autres

Notion de durabilité et de classe des bois:

Traitement éventuel:

- Huiles naturelles (lin,...),sels (bore, cuivre, chrome, arsenic...)

- Produits bitumineux

- Créosotes (interdit en Europe depuis 2001)

- Peintures, vernis, lasures

- Thermiques

## 2. Le bois reconstitué

Fabriqué à partir de sciure ou bois basse qualité

Stable, facile à créer, son point fort est la facilité à industrialiser le processus fin de vie compliquée (beaucoup de colle…). Niveau caractéristique pas terrible.

- contreplaqué

- Aggloméré

- Stratifié

- Mélaminé

- OSB

- Compressé

Le lamellé collé ( Possibilité de grandes dimensions, formes particulières, section variables optimisées, défauts du bois purgés)

## 3.Le bois: matériau écologique ?

Selon:

- La provenance

- Transformation locale ou pas

- Conditions d’exploitation de la forêt

- Traitement éventuel

- Utilisation de colles, ou autre produit chimique

- Matériaux difficile à dissocier en fin de vie

- Stockage de CO2

- Fin de vie du produit